|  |  | 26.11.2009 | ENG 075 |
| --- | --- | --- | --- |

| САМОКЛЕЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ |  | В РУЛОНАХ |
| --- | --- | --- |

| ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ |  | JETLASER |
| --- | --- | --- |

БУМАГА БЕЗ ПОКРЫТИЯ N7 (торговый код)

| Продукт |  | Бездревесная бумага машинной гладкости. |
| --- | --- | --- |

| Назначение |  | Применяется для печати этикеток универсального информационного назначения. Бумага специально разработана для печати на струйных принтерах (как однокрасочных, так и многокрасочных), лазерных принтерах и копировальных аппаратах. |
| --- | --- | --- |

Технические характеристики

| Плотность |  | 70 | g/m2 | ISO 536 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Толщина |  | 90 | microns | ISO 534 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мин. растяжение до разрыва в машинном направлении |  | 5,2 | kN/m | ISO 1924/1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Предел прочности в поперечном направлении |  | 2,2 | kN/m | ISO 1924/1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Белизна |  | 98 | % | ISO 2470/1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шероховатость |  | 5,0 | microns | ISO 8791 | PPS 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Непрозрачность |  | 92 | % | ISO 2471 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Жесткость в машинном направлении |  | 0,28 | mNm | ISO/DP 2493 | Kodak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Жесткость в поперечном направлении |  | 0,10 | mNm | ISO/DP 2493 | Kodak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Способы печати |  | Струйная печать, лазерная печать и копировальная печать. Флексография, трафаретная, офсетная, высокая печать. |
| --- | --- | --- |

|  | Внимание | Наши рекомендации основаны на новейших знаниях и опыте. Поскольку продукция используется вне нашего контроля, мы не можем взять на себя ответственность за любое повреждение, возникшее в процессе применения. Настоящая информация заменяет всю предыдущую. Все изменения допускаются без предупреждения. |
| --- | --- | --- |