02. ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

| № | Найменування продукту | В’язкість кінематична при 1000С, мм2/с | Індекс в'язкості, не менше | Температура застигання, 0С, не нижче | Температура спалаху у відкритому тиглі, 0С, не нижче | Сфера застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нігрол Л SAE 140, API GL-1 ТУ 38.101529-75 | 27-34 | - | -5 | 180 | Для змащування прямозубих, спірально-конічних, черв'ячних передач при невисоких контактних напруженнях (до 600 МПа) і температурі до 90°С, а також в трансмісіях застарілої автотракторної техніки. Не рекомендується застосовувати в сучасних автомобілях. |
|  | Нігрол З SAE 140, API GL-1 ТУ 38.101529-75 | 18 – 22 | - | -20 | 170 |  |
|  | ТАД-17и SAE 90, API GL-5 ГОСТ 23652-79 | Min 17,5 | 100 | -25 | 200 | Для змащування всіх типів передач, в тому числі гепоїдних, автомобілів та іншої мобільної техніки. |
|  | АРІАН ТАД-17і SAE 90, API GL-5 ТУ У 19.2-20574128-137:2016 | Min 17,5 | 100 | -25 | 200 |  |
|  | ТАп-15В SAE 90, API GL-3 ГОСТ 23652-79 | 15±1 | - | -20 | 185 | Застосовується в трансмісіях вантажних автомобілів і для змащування прямозубих, спірально-конічних і черв'ячних передач, в яких контактні напруження досягають 2000 Мпа, а температура оливи в об’ємі 130°С. У середній кліматичній зоні використовують всесезонно при температурі до мінус 25°С. |
|  | АРІАН ТАп-15В SAE 90, API GL-3 ТУ У 19.2-20574128-137:2016 |  |  |  |  |  |
|  | ТСгип SAE 140, API GL-5 ТУ 38.1011332-90 | Min 18 | - | -18 | - | Для військової та цивільної авіаційної техніки для змащування вертикальних і горизонтальних шарнірів втулок гвинтів вертольотів, або при виробництві оливних сумішей для хвостових і проміжних редукторів. |
|  | ТСп-10 SAE 75W, API GL-3 ГОСТ 23652-79 | Min 10 | 90 | -40 | 128 | Застосовується всесезонно в північних районах і як зимове в середніх кліматичних зонах для змащування прямозубих, спірально-конічних і черв'ячних передач, що працюють при контактних напруженнях до 1500-2000 МПа і температурах оливи в об’ємі до 100-110°С. |
|  | ТСп-14гип SAE 90, API GL-4 ГОСТ 23652-79 | Min 14 | 85 | -25 | 215 | Для змащування гепоїдних передач вантажних автомобілів (переважно сімейства ГАЗ) і спеціальних машин в якості всесезонної оливи в помірних кліматичних зонах. |
|  | ТСп-15К SAE 90, API GL-3 ГОСТ 23652-79 | 15±1 | 90 | -25 | 185 | Для коробки передач і головної передачі (двоступінчастий редуктор з циліндричними і спірально-конічними зубчастими колесами) автомобілів КАМАЗ і інших вантажних автомобілів. Олива працездатна довготривало при температурах від мунус 20°С до плюс 130°С. |
|  | ТСЗп-8 SAE 75W, API GL-3 ТУ 38.1011280-89 | 7,5 – 8,5 | 140 | -50 | 164 | Для змащування агрегатів трансмісій, що мають планетарні редуктори коробок передач, і деяких систем гідрокерування мобільних транспортних засобів. |
|  | ТСЗ-9гип SAE 75W, API GL-5 ТУ 38.1011238-89 | Min 9,0 | 140 | -50 | 160 | Може бути використано в різних типах автомобільних трансмісій, включаючи гіпоїдні передачі, в широкому діапазоні температур від мінус 50 до плюс 120°С. |
|  | ТЭп-15 SAE 90, API GL-2 ГОСТ 23652-79 | 15,0±1 | - | -18 | 185 | Застосовується в якості всесезонної трансмісійної оливи для тракторів та інших сільськогосподарських машин в районах з помірним кліматом. Робочий температурний діапазон оливи від мінус 20 до плюс 100°С. |
|  | АК-15 SAE 90, API GL-1 ТУ 38.001280-76 | Min 15 | 50 | -5 | 225 | В'язка нафтова олива для змащування різних трансмісій прямозубих і черв'ячних передач при відносно невисоких температурах (до 90°С) і контактних напруженнях (до 800 МПа). |
|  | Осьова марки Л (літня) SAE 30 ГОСТ 610-72 | 42-60 | - | - | 135 | Для рухомого складу залізничного транспорту в якості мастила для шийок осі колісних пар, а також для змазування вузлів тертя і деяких малонавантажених зубчастих редукторів промислового обладнання. |
|  | Осьова марки З (зимова) SAE 15W ГОСТ 610-72 | Min 22 | - | -40 | 125 |  |
|  | Осьова марки С (північна) SAE 0W ГОСТ 610-72 | 12-14 | - | -55 | 125 | Для використання в північних районах в рухомому складі залізничного транспорту як мастило для шийок осі колісних пар, а також для змазування вузлів тертя і деяких малонавантажених зубчастих редукторів промислового обладнання. |
|  | Осьова марки АРІАН В (всесезонна) SAE 20W ТУ У 19.2-20574128-120:2014 | Min 32 | - | -35 | 130 | Основна область застосування (всесезонно) - рухомий склад залізничного транспорту, для шийок осей колісних пар вагонів, тепловозів з підшипниками тертя ковзання. Іноді застосовують для вузлів тертя і малонавантажених зубчастих редукторів промислового обладнання. |
|  | АРІАН ATF Dexron II SAE 20 ТУ У 19.2-20574128-112:2014 | 7,0-8,5 | 165 | -40 | 185 | Для автоматичних і напівавтоматичних коробок передач легкових і вантажних автомобілів. |
|  | АРІАН ATF Dexron III SAE 20 ТУ У 19.2-20574128-112:2014 | 7,0-8,0 | 170 | -50 | 180 | Для автоматичних і напівавтоматичних коробок передач легкових і вантажних автомобілів в широкому температурному діапазоні. |
|  | АРІАН ATF Dexron VI SAE 20 ТУ У 19.2-20574128-112:2014 | 5,6-6,4 | 150 | -50 | 205 |  |
|  | АРИАН Тrans М 75W-90, GL-4 ТУ У 19.2-20574128-112:2014 | 14-17 | 120 | -27 | 185 | Всесезонна олива для ступінчастих коробок передач, головних і гепоїдних передач з малим зміщенням. |
|  | АРИАН Тrans МS 75W-90, GL-4 ТУ У 19.2-20574128-112:2014 | 14-17 | 140 | -35 | 185 |  |
|  | АРИАН Тrans Н 80W-90, GL-5 ТУ У 19.2-20574128-112:2014 | 14,5-19,5 | 90 | -25 | 200 | Всесезонна олива для гепоїдних передач з високим зміщенням осі, що працюють в умовах високих швидкостей і ударних навантажень. |
|  | АРИАН Тrans НS 80W-90, GL-5 ТУ У 19.2-20574128-112:2014 | 14,5-19,5 | 100 | -28 | 200 |  |
|  | АРИАН Тrans C 85W-140, GL-5 ТУ У 19.2-20574128-112:2014 | 22-30 | 88 | -15 | 200 | Всесезонна високов'язка олива для середньо-і важконавантажених гепоїдних передач, тягових мостів транспортної та позашляхової техніки. |
|  | АРИАН Тrans CS 85W-140, GL-5 ТУ У 19.2-20574128-112:2014 | 22-30 | 98 | -20 | 200 | Всесезонна високов'язка олива для середньо-і важконавантажених гепоїдних передач, тягових мостів транспортної та позашляхової техніки. |
|  | АРІАН СМ-9 СОУ 19.2-20574128-032:2016 | 9-12 | - | -45 | 140 | Призначена для редукторів трансмісії вертольотів у зимовий період. АМГ-10 + ТСгип — 1:2 |
|  | АРІАН ВО-12 ТУ У 19.2-20574128-122:2014 | ≥ 12 | 120 | -54 | 240 | Всесезонна олива для осьових шарнірів втулок гвинтів вертольотів. Застосовують при температурі від +60 до −50°С. |
|  | Олива для гіпоїдних передач ГОСТ 4003-53 | 21-32 | - | -20 | - | Для військової та цивільної авіаційної техніки для змащування вертикальних і горизонтальних шарнірів втулок гвинтів вертольотів, або при виробництві оливних сумішей для хвостових і проміжних редукторів. |