## Показатели качества растворителей Р-5 и Р-5А :

| Наименование показателя | Норма для марки по ГОСТ 7827-74 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р-5 |  | Р-5А |
| 1. Цвет и внешний вид | Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц |  |  |
| 2. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более | 0,7 |  |  |
| 3. Летучесть по этиловому эфиру | 9 - 15 |  |  |
| 4. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,07 |  |  |
| 5. Число коагуляции, % не менее | 30 |  |  |
| 6. Разбавляющее действие | Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть поведения пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен. |  |  |
| 7. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | Минус 12 | Минус 3 |  |