ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ»

www.ucw.kiev.ua   boss.ucw@gmail.com  (068) 100-9-888

Teхнічний опис

BETOCRETE®-CР-360-WP	 Aрт.-Nr. 2 06453

Кристалоутворююча добавка з гідрофобізуючим ефектом

BETOCRETE-CP-360-WP – суха добавка для виготовлення водонепроникного бетону з інноваційною технологією 2 в 1.

Спочатку вона функціонує хімічно і зменшує поглинання води. На наступному етапі завдяки дії спеціальних активних  каталізаторів , які стають активними при контакті з водою, в капілярній системі утворюються  нанокристали, котрі постійно та надовго роблять бетон водонепроникним.

- порошкова

- інноваційна технологія  2 в 1

- кристалізація капілярної структури

- зменшує капілярне поглинання

- можливе самолікування наскрізних тріщин до  0,4 мм та поверхневих тріщин до  0,5 мм

- покращення  стійкості до циклу        замерзання/відтаювання

- зниження міграції хлоридів

- мінімізація витрат на техобслуговування та ремонт

- заощаджує час

- захищає арматуру від корозії

Область застосування:

BETOCRETE- CP-360-WP застосовується у всіх бетонах, де існує постійна необхідність

запобігання проникнення води.

Наприклад:

Градирні на електростанціях, цистерни та резервуари, резервуари-приймачі/аккумулююючі басейни, плавальні басейни, підземні та надземні паркінґи, фундаменти, сандвіч-елементи,білі ванни, каналізації/шахти, тунелі, бетонні труби та повсюди, де потрібно забезпечити водонепроникність.

Teхнічні дані:

Колір:	сірий

Консстенція                 порошок

Густина (при +20 °C):	0,8 г/cм3

Температурний

режим роботи:	мінім. +5 °C

Зберігання:	12 місяців в оригінальній                                    закритій упаковці, відкриті упаковки використати в найкоротші терміни

Упаковка:	мішки 17 кг

Вимоги до бетону:

Мінімальний вміст цементу:

CEM I       270 кг/м³

CEM II       290 кг/м³

CEM III /A 380 кг/м³

Пуцоланцемент з

вмістом пуцоланів > 20 %:    300 кг/м³

Шлаки:                                  макс.100 кг/м³

Зола:                                      макс. 80 кг/м³

Спосід застосування:

Дозування:

Необхідне дозування складає 0,75 – 1,25%

відносно до  цементу і залежить перш за все від рецептури бетону та реакційної здатності

цементу. Воно визначене в рамках досліджень.

Була встановлена наступна величина дозування:

в/ц відношення < 0,4 -	0,75 % відп. до цементу

> 0,4–0,5 – 0,8 % відп. до цементу

> 0,5–0,55–0,95 % відп. до цементу

Не перевищувати максимальну величину дозування 1,25 % від кількості цементу.

Дозування на бетонному заводі:

Додати BETOCRETE- CP-360-WP в повному обсязі та перемішувати на протязі мінімум 30 сек. перед додаванням води і цементу. Після додавання води і цементу перемішувати мінімум 45 секунд перед використанням.

Дозування в автоміксер:

Додавання BETOCRETE CP-360-WP на робочому майданчику (автоміксери) не виконується в порошковій  формі, а вводиться в вигляді суспензії з водою. Змішати необхідну кількість BETOCRETE CP-360-WP з достатньою кількістю води в співвідношенні 1: 1 в підходящої ємності і додати цю суміш повністю в змішувальний барабан.

Необхідний час перемішування має скласти 1 хв на м³ вмісту барабана, проте не менш 5 хвилин. Переконайтесь, що вода замішування не перевищує в / ц співвідношення вище запланованого значення. В іншому випадку кількість води в рецептурі бетону / розчину  при виготовленні повинна бути знижена.

Вказівки:

- В залежності від складу бетону модифікованого BETOCRETE- CP-360-WP  на поверхні можуть утворюватись висоли

- Перед використанням BETOCRETE- CP-360-WP, також з іншими типами добавок, є обов’язковим згідно діючих норм провести попередні дослідження.

- Бурий леткий попіл підходить тільки умовно.

- Використання  CEM III / B & C цементів є виключено.

- Запроектоване  проектантом/інженером, розкриття тріщин  повинно дотримуватися  за будь-яких обставинах. Всі інші розбіжності повинні бути надані після відповідної  перевірки!

- Бетони з BETOCRETE- CP-360-WP повинні бути виготовлені згідно діючих норм, підготовані та опрацьовані.

- В окремих випадках BETOCRETE- CP-360-WP може впливати на процес схоплення  бетону (прискорювати тужавіння).

- В якості сумісного системного продукту для «налаштування бетону» пропонується  RUXOLITH-T5 (VZ) .

Прошу дотримуватися діючого EU-листка безпеки!