MV МАТОВАЯ

EMEUVE BLANQUEADOR

 Водоразбавляемая, экономичная пластиковая краска с очень хорошей белизной и укрывистостью

###  СВОЙСТВА:

Хорошее сцепление со строительными материалами (гипс, штукатурка...)

Высокая укрывистость.

Отличная белизна.

####  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Матовая пластиковая краска, предназначена для очень экономичной внутренней отделки стен и потолков, когда требуется высокая укрывистость, отбеливание и улучшение гигиенического состояния поверхностей.

####  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид: | Матовый |
| --- | --- |
| Цвет: | Белый |
| Разбавитель: | Вода |
| Вязкость: | 150-200 П (Brookfield RVT при 20ºC, Sp6, 20 об/мин). |
| Плотность: | 1,61±0,05 кг/л |
| Содержание твердых веществ по объему: | 40 %. |
| Расход: | 8 - 10 м2/л/слой. (В зависимости от основы). |
| Высыхание: | На отлип: 30 мин Межслойная сушка: 3-4 ч. Полное высыхание: 10-15 дней |
| Стойкость к влажному истиранию (UNE EN ISO 11998): | Класс 5 (UNE EN ISO 11998) |
| Укрывистость (ISO 6504-3): | Класс 1 (ISO 6504-3) для расхода 4,2м²/л на 2 слоя краски. |

###  СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта.

Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Необходимо следить, чтобы краска на ранее окрашенных поверхностях была в хорошем состоянии и хорошо прилегала. В обратном случае, необходимо очистить поверхность надлежащим образом и подготовить ее, нанеся один слой наиболее подходящего фиксатора.

Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.

Для первого слоя следует развести краску на 10% водой. Для второго слоя развести краску на 5% водой. Требования к воде: чистая, питьевая.

Чистку принадлежностей и инструментов производить водой сразу после использования.

Не производить работы при температуре воздуха и основы ниже +7°С, ни при относительной влажности воздуха более 80%. Не рекомендуется использовать в дождливую или слишком жаркую погоду.

→ поверхности: новые или ранее неокрашенные:

Бетон: Дождаться полного затвердевания (как минимум 30 дней). Удалить опалубку. Регулировать впитывание с помощью нанесения ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ.

Строительный раствор: очистить поверхность от выкристаллизованных солей и щелочи при помощи разведенного сульфата цинка (ZnSO4). При повышенной пористости нанести фиксатор ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ.

Фиброцемент: устранить повышенную щелочность и нанести ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ.

Гипс: Нанести один слой ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ для образования поверхностной эластичной «сетки», позволяющей поверхности «дышать», уменьшая впитывание и упрощая последующее нанесение краски.

→ старая краска в хорошем состоянии:

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный вид. Например, отшлифовать слегка залоснившиеся места, чтобы открыть поры для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи нашей линии шпаклевок РОНАПЛАСТ. Убедиться в совместимости краски.

Если поверхность имеет неоднородный вид (различные материалы, участки разных цветов, отремонтированные части и т.д.), рекомендуется нанесение одного слоя ФИКСЕНОЛ ПИГМЕНТАДО в любом выбранном цвете, с целью достижения однородности цвета, хорошего впитывания и внешнего вида поверхности.

→ ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (растрескивание):

Старую, плохо закрепленную краску с проблемами меления, раковинами, пузырьками, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить. Затем нанести один слой фиксатора ИЗАКРИЛИКО. Если основа поверхности находится в плохом состоянии, например разрушена эрозией, необходимо нанести один слой фиксатора ФИКСАКРИЛ.

→ ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (патологии):

Плесень и водоросли (черные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щетку и раствор щелочи или перекись водорода (1:10 объемов).

Соли металлов: Тщательно очистить поверхность щеткой, нанести два слоя краски ТИКСОВАЛЬ ПРОТИВ ДЫМА, после чего приступить к покраске. Вручную, с использованием кисти, валика или пистолета-распылителя.

######  ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для  минимизации отходов. Не сливать в канализацию,  водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

#####  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования.

Беречь от детей.

Не подвергать упаковки с продуктом действию  прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.