ГИДРОФУГО

HIDROFUGO

СТАНДАРТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА:

Водоотталкивающая акриловая краска для наружных и внутренних работ.

Паропроницаемость Класс I Водопроницаемость W<0,1 кг/м²*ч.0,5 Прочность на разрыв ≥0,8 N/mm² Опасные вещества <10̄¹4м²/c

Соответствует нормативу UNE-EN для продуктов и систем для защиты и ремонта бетонных конструкций.

### СВОЙСТВА:

Хорошее сцепление со строительными материалами.

Водоотталкивающие свойства. Влагонепроницаемость.

Паропроницаемость, позволяющая основанию «дышать».

Высокая сопротивляемость к действию атмосферных факторов.

Высокая укрывистость и белизна.

Не желтеет.

Не разбрызгивается, не капает при нанесении.

Приятная на ощупь.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Высокое качество краски позволяет использовать ее не только для внутренних, но и для наружных работ. Для стен и потолков, где требуется тонкая, качественная отделка.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид: | Матовый |
| --- | --- |
| Цвет: | Белый. Тонируется. |
| Разбавитель: | Вода |
| Вязкость: | 150-180 П (Brookfield RVT при 20ºC, Sp6, 20 об/мин) |
| Плотность: | 1,6±0,05 кг/л (варьируется в зависимости от цвета) |
| Содержание твердых веществ по объему: | 42 % |
| Водопроницаемость: | W = 0,02 кг/м²*ч 0,5. Низкая (UNE EN 1062-3) |
| Паропроницаемость: | Sd : 0,11 м Высокая (UNE-EN ISO 7783-2). |
| Прочность на растяжение: | 1,24 N/мм2 (UNE-EN 1542:2000). |
| Расход: | 8-12 м2/л/слой. (В зависимости от основы) |
| Высыхание: | На ощупь: 30 мин. Межслойная сушка: 3-4 ч. Полное: 15-20 дней. |
| Стойкость к влажному истиранию: | Класс 2 (UNE EN ISO 11998) |
| Укрывистость: | Класс 1 (ISO 6504-3) для выхода 4,5м²/л, соответствующих 2-м нанесенным слоям. |

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта.

Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Если старая краска находится в хорошем состоянии, убедиться в ее хорошем прилегании. В обратном случае, необходимо очистить поверхность надлежащим образом и подготовить ее, нанесением одного слоя наиболее подходящего фиксатора.

Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.

Для первого слоя развести краску на 10-15% водой, для второго слоя развести краску на 5% водой. Требования к воде: чистая, питьевая.

Инструменты, принадлежности и пятна моются водой непосредственно после использования.

Не производить работы при температуре ниже + 7°С и относительной влажности выше 80%. Не рекомендуется использовать в дождливую или слишком жаркую погоду.

→ поверхности: новые или ранее неокрашенные:

Бетон: полностью затвердевший (30 дней мин.). Удалить опалубку. Регулировать впитывание с помощью нанесения ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ.

Строительный раствор: очистить поверхность от выкристаллизованных солей и щелочи при помощи разведенного сульфата цинка (ZnSO4). При повышенной пористости нанести фиксатор ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ.

Фиброцемент: устранить повышенную щелочность и нанести ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ для корректировки пористости.

Гипс: Нанести один слой ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ для образования поверхностной эластичной «сетки» и обладают хорошей проникающей способностью, снижают адсорбцию и упрощают последующее нанесение краски.

→ окрашенные поверхности:

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный вид.

Например, отшлифовать слегка залоснившиеся места, чтобы открыть поры для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи нашей линии шпаклевок РОНАПЛАСТ. Убедиться в совместимости краски.

Если поверхность имеет неоднородный вид (различные материалы, участки разных цветов, отремонтированные части и т.д.), реккомендуется нанесение одного слоя ФИКСЕНОЛ ПИГМЕНТАДО в любом выбранном цвете, с целью достижения однородности цвета, абсорбции  и внешнего вида поверхности.

→ ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (растрескивание):

Старую, плохо закрепленную краску с проблемами меления, раковинами, пузырьками, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить. Затем нанести один слой фиксатора ИЗАКРИЛИКО, и затем 2 слоя краски ГИДРОФУГО.

На поверхности, разрушенные эрозией, нанести один слой фиксатора ФИКСАКРИЛ и затем два слоя краски ГИДРОФУГО.

→ ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (патологии):

Плесень и водоросли (черные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щетку и раствор щелочи или перекись водорода (1:10 объемов).

Соли металлов: Тщательно очистить поверхность щеткой, нанести два слоя краски ТИКСОВАЛЬ ПРОТИВ ДЫМА, после чего приступить к покраске.

### НАНЕСЕНИЕ:

Вручную, с использованием кисти, валика или  пистолета-распылителя.

### ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для  минимизации отходов. Не сливать в канализацию,  водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования.

Беречь от детей.

Не подвергать упаковки с продуктом действию  прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.