## Slide 1
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИВАРИВАЕМОГО КРЕПЕЖА
ДОКЛАД БИЛЯРЧИКА В.Р.
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИРМЫ NELSON В УКРАИНЕ.

## Slide 2: СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Slide 7: МЕТОДЫ СВАРКИ

## Slide 8: Конденсаторная сварка (CD)
Технические особенности сварки
Диапазон привариваемых элементов диам. от 3 до 8 мм
( сварочный аппарат N10)
Короткое вpeмя приварки 1-3 MS (0.001-0.003 ceкунд.).
Возможность приварки к тонкому металлу толщиной от 0.6 мм
Основные преимущества данной технологии:
- Простота и высокая производительность
- Отсутствие следов сварки на обратной (лицевой) поверхности изделия
- Достаточно иметь доступ к одной стороне изделия
- Надежность

## Slide 9
Пистолет с вставленным крепежом прижимают к рабочей детали (1)
замыкая электрическую цепь - запускается сварочный цикл.
Через кончик метиза начинает протекать накопленный заряд конденсаторной батареи. Большой ток разрядки и малые размеры зоны контакта приводят к тому, что кончик метиза плавится и испаряется. Процесс носит взрывообразный характер и сопровождается хлопком. Ионы металла (кончика метиза) заполняют зазор между фланцем метиза и поверхностью заготовки, обеспечивая необходимые условия существования электрической дуги в зазоре (2).
Контактный способ приварки
Под действием пружины метиз движется вниз, а возникшая сварочная дуга занимает всю поверхность фланца метиза и расплавляет ее одновременно с поверхностью заготовки (3). -Как только фланец метиза опускается в расплавленные металл заготовки, сварочная дуга гаснет и метиз погружается в сварочную ванну, оставаясь прижатым к поверхности заготовки до полного затвердевания. Образуется надежное сварочное соединение по всей поверхности фланца метиза(4).

## Slide 10: Приварка метизов электрической дугой (ARC)
Кончик метиза касается обрабатываемой детали.
Включается дуговой разряд , метиз поднимается над обрабатываемой деталью..
Метиз погружается в расплавленный сварочной дугой объем металла . Материал застывает , укрепляется и метиз приваривается.
Шпилька приваривается к основной детали с использованием керамических шайб, удерживающих расплавленный металл в сварочной ванне до образования прочного соединения. Вcлeдcтвиe увeличeннoй глубины пpoникнoвeния пpиблизитeльнo oт 1-3 мм, этoт мeтoд глaвным oбpaзoм иcпoльзуeтcя для oбpaбaтывaeмыx дeтaлeй c минимaльнoй тoлщинoй 2 мм.

## Slide 11: СОРТАМЕНТ МЕТИЗОВ