Характеристики Геотекстиль Тайпар SF

Поверхностная плотность, г/м2190

Длина рулона, м.п.100

Ширина рулона, м5,2

Площадь материала в рулоне, м2520

Толщина под нагрузкой 2 кН/м2, мм0,57

Толщина под нагрузкой 200 кН/м2, мм0,48

Предел прочности на растяжение, кН/м13,1

Предельное удлинение, %52

Прочность при 5%-ном удлинении,кН/м5,7

Абсорбция энергии при разрыве, кДж/м25,8

Прочность на прокол CBR*, Н1850

Конусное погружение, мм22

Грейферная прочность, Н1100

Прочность на отрыв, Н460

Пористость на просвет O90, мкм80

Скорость потока при высоте водяного столба 10 см, л/м 2 сек60

Скоростной индекс (Vh50), мм/сек35

Водопроницаемость при 20 кН/м 2, 10-4 м/секм/сек1,9

Водопроницаемость при 200 кН/м 2, 10-4 м/секм/сек1,4

Точка плавления, С165

Тип волокна Бесконечное волокно

Диаметр волокна, мкм40-50

Тип упрочненияТермоупрочнение