ПРОЦЕСС ХОЛОДНОЙ СВАРКИ ЧУГУНОВ

Процесс включает в себя:

-разделку трещин с помощью электрода FOX NUT

-заполнение трещины с помощью электрода UTP 86 FN

С помощью электрода FOX NUT быстро удаляются нежелательные загрязнения и смазка из чугуна, что существенно  уменьшает риск образования пор и подрезки сварного шва.

Сварка электродом UTP 86 FN осуществляется без предварительного подогрева. Сердечник электрода состоит на 55 % из никеля, что позволяет легко производить последующую механическую обработку сварного шва. Прочное соединение с металлом основы обеспечивается даже на старых загрязненных чугунах.

Процедура применениЯ.

До начала работы на конкретных деталях мы рекомендуем провести пробную сварку. Достигаемые результаты зависят от различных параметров, таких как состав и структура металла основы, условий работы детали.

Разделка.

Электрод FOX NUT. Разделка производится на 2/3 толщины стенки.

1. Обозначьте трещины с помощью мела.

2. Установите соответствующий сварочный ток.

3. Поджиг электрода проводите под углом 45о к поверхности детали. После зажигания дуги проведите разделку трещины при положении электрода к поверхности детали под углом не больше 20о. При этом необходимо быстро продвигать электрод вперед короткими толчками. В вертикальном направлении разделка производится по направлению вертикально вниз по аналогичной технологии. Удаляемый металл может повердить расположенные рядом предметы. Примите необходимые меры предосторожности.

4. Разделка завершается на 2-4 см после конца трещины, путем формирования плавного схода разделки, для получения хорошего сцепления наплавленного металла с металлом основы.

5. Очистите зону сварки с помощью секача и металлической щетки, снимите  острые кромки с помощью ручной шлифмашинки.

Заполнение трещины.

Данная операция производится электродом UTP 86 FN

1. Установите рекомендуемый сварочный ток.

2. Заполните выборку с одного из краев, как показано на рисунке, от края до начала трещины-сегмент 1. Длина сегмента на каждом этапе сварки 2-3 см. Электрод дожен находится в положении близком вертикальному, длину дуги поддерживайте равной диаметру электрода. Если разделка глубокая, то целесообразно вначале использовать электрод меньшего диаметра для заполнения дна разделки. Это же относится и к тонкостенным деталям, например блокам цилиндров.

3. В процессе остывания сварного шва произведите его проковку в направлении сварки с помощью закругленного молотка быстрыми легкими ударами.

4. Заполните сегмент 2 ( так же за один проход) и проведите его проковку в процессе охлаждения.

5. Заполните сегмент 3 только тогда, когда сегмент 1 остынет до температуры доступной для касания рукой. Проведите проковку так же как описано выше.

Проковка шва необходима для уменьшения напряжений, вызваных усадкой наплавленного металла в процессе охлаждения. Чугун, имеющий практически нулевое удлинение не в состоянии компенсировать эти напряжения. Проковка деформирует сварочный шов и предотвращает образование трещин. Форма острия молотка имеет важное значение. Оно должно быть закругленным и без острых углов, что обеспечивает гладкую форму сварного шва без зазубрин.

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ПРОКОВКУ СЕКАЧЕМ.

РЕЖИМ СВАРКИ

UTP 86 FN

| Постоянный ток; | ,мм | Ток, А | Напряжение V | Положения сварки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| полярность | 2,5 | 65-80 | 28-29 | Нижнее + |
| прямая | 3,2 | 90-110 | 28-29 | Угловые, тавровые швы + |
| электрод (-) | 4,0 | 100-130 | 28-29 | Вертикальное, снизу вверх + |
| или ~ ток |  |  |  | Горизонт. на верт. плоск. - |
| DC-/ AC |  |  |  | Потолочное - |
|  |  |  |  | Вертикальное, сверху вниз - |
| ## FOX NUT |  |  |  |  |
| электрод (-) | 3.2 | 180-240 |  |  |
| или ~ ток |  |  |  |  |