UTP. WELDING TECHNOLOGY

Стандарт:DIN 8573   :    E NiFe-1BG12                       UTP 86 FN

| ISO 1071 : E NiFe AWS A5.15 : E NiFe-Cl | Основное покрытие, ферро-никелевый электрод с биметаллическим сердечником для холодной сварки чугуна, высокие механические свойства |
| --- | --- |

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Fe | Ni |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 45.0 | основа |

# ОПИСАНИЕ

Ферро-никелевый электрод с биметаллическим сердечником для холодной сварки чугуна.

UTP 86 FN используется для сварки и наплавки следующих видов чугуна:

- пластинчатый серый чугун                         GG 10 - GG 40                   ( СЧ 10 - СЧ 40 )

- высокопрочный ( с шаровым графитом ) GGG 40 - GGG 70               ( ВЧ 42-12  -  ВЧ 70-2 )

- ковкий чугун                                                GTS 35 -  GTS 65,

а также для сварки этих материалов с другими, или сталей с литыми сталями.

Универсальное применение при восстановленни, конструкционной и производственной сварки.Электрод UTP 86 FN  имеет исключительные сварочные характеристики для  чугунов, обладает стабильной дугой и обеспечивает ровную структуру шва, исключающую подрезы.Особенно хорош при изготовлении угловых швов, если нужно обеспечить гладкую поверхность шва, например при сварке чугунных (GGG) фланцев или их соединении с чугунными (GGG) трубами. Покрытый биметаллический сердечник обеспечивает высокую токопроводность и исключительную производительность. Наплавленный металл трещиностоек и легко поддается обработке.

# МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Предел текучести N/mm( | Вр.сопр. разр. N/mm( | Относит. удл. ( | Твердость НВ |
| --- | --- | --- | --- |
| > 340 | >500 | > 18 | ~220 |

# ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ

UTP 86 FN предпочтительнее использовать при сварке на постоянном токе с прямой полярностью или на переменном токе.При сварке на постоянном токе с прямой полярностью достигается глубокое проваривание, которое предпочтительно при сварке угловых швов.Сварку в различных пространственныхз положения лучше производить на переменном токе. Зона сварки должна быть предварительно широко очищена, электрод держать вертикально, сохранять короткую дугу, высокая скорость сварки. Поддерживать промежуточную температуру 80 о С.

В случае сваривания старых замасленных чугунов, первый слой по чугуну рекомендуется выполнять электродами  UTP 8. При сварке чугунов склонных к трещинообразованию. необходимо произвести проковку шва для снятия внутренних напряжений. Проковка секачем не допускается. За один проход рекомендуется наносить шов длиной не более 10 диаметров сердечника.

Использовать только сухие электроды.

## РЕЖИМ СВАРКИ

| Постоянный ток; | (/ L мм | Ток, А | Положения сварки |
| --- | --- | --- | --- |
| полярность | 2,5/300 | 65-90 | Нижнее + |
| прямая | 3,2/350 | 90-110 | Угловые, тавровые швы + |
| электрод ( - ) | 4,0/400 | 100-130 | Вертикальное, снизу вверх + |
| или ~ ток |  |  | Горизонт. на верт. плоск. + |
| DC- / AC |  |  | Потолочное + |
|  |  |  | Вертикальное, сверху вниз - |

Одобрения:  Deutsche Bundesbahn, DVS.