	[image: image1.png]Permabond

Engineering Adhesives




	102

Цианакрилатный клей 
Техническая информация

	Permabond 102 (ранее Permabond C2) является цианакрилатным клеем общего назначения для склеивания широкой гаммы материалов в различных сочетаниях, включая пластмассы, резины и металлы. Его быстрое затвердевание и средняя вязкость делают его подходящим для использования непосредственно из флакона и при ручной сборке деталей. Вместе с тем, его можно легко наносить и с помощью автоматизированных приспособлений для нанесения там, где требуется высокая скорость и/или точность нанесения.
· Физические свойства

Химический тип

Этилцианакрилат

Цвет

Бесцветный

Вязкость

100 мПа·с

Плотность

1,05

· Стандартные характеристики

Заполняемый зазор

0, 125 мм

Время склеивания1
Резина

10 секунд

Пластик

20 секунд

Металл

40 секунд

Полная прочность

24 часа

Предел прочности
на разрыв

ASTM D-2095

25 МПа (сталь)

Рабочая 
температура*
От – 30 

до +85 ºС 

1Время склеивания может меняться в зависимости от температуры, влажности и особенностей склеиваемых поверхностей. Более широкие зазоры  или кислотные поверхности уменьшают скорость затвердевания, но этого можно избежать с помощью  Permabond C Surface Activator (CSA).

*Может подвергаться воздействию и более высоких температур в течение коротких периодов времени при условии, что склеиваемые детали не будут чрезмерно нагружены.
	· Подготовка поверхности

Перед нанесением клея поверхности должны быть очищены, высушены и обезжирены. Для обезжиривания большинства поверхностей рекомендуется очиститель Permabond Cleaner A. Некоторые металлы, такие как алюминий, медь и их сплавы достаточно отшлифовать наждачной шкуркой для удаления оксидного слоя.
· Нанесение клея

· клей наносится на поверхность в малых количествах (обычно 1 капли бывает достаточно). Соединять поверхности нужно быстро и правильно расположив их относительно друг друга.
· приложите достаточную силу для обеспечения распределения клея в виде тонкой пленки

· не смещайте и не изменяйте расположение деталей до тех пор, пока не произойдет полное затвердевание, обычно это происходит за несколько секунд

· любые излишки клея могут быть удалены при помощи очистителя Permabond Cleaner A.

Важное примечание:
· для сложных или пористых поверхностей рекомендуется использовать активатор Permabond CSA Activator
· при склеивании полипропилена, полиэтилена, ПТФЭ или силикона, сначала нанесите на поверхности грунтовку Permabond Polyolefin Primer.

· Хранение и транспортировка

Температура хранения 
От 5 до 7 ºС
Срок годности
При  хранении в невскрытой заводской упаковке
12 месяцев

Потребителям следует помнить, что все материалы, безопасные или нет, должны содержаться в соответствии с нормами промышленной гигиены. Полную информацию можно получить из Листа данных о безопасности продукта.


Информация и рекомендации, представленные здесь, основаны на нашем опыте и представляются нам верными. Но мы не даем гарантий (и не несем ответственности) того, что представленная информация будет верна при других условиях, и мы не утверждаем, что представленные данные следует трактовать как официальные гарантии. В каждом из случаев мы советуем и рекомендуем покупателям, перед использованием продукции, провести свои собственные испытания на соответствие продукта своим особым требованиям и целям применения для своих конкретных условий эксплуатации.[image: image2.bmp][image: image3.png]


[image: image4.bmp][image: image5.jpg]



