ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ЛАБОРАТОРІЄЮ

| Назва виду випробувань відповідно до класифікації випробувань | Позначення нормативних документів на методи випробувань |
| --- | --- |
| 1. Візуально-оптичний (VT) | ДСТУ ISO 17637 ДСТУ EN 12062 ДСТУ EN 13018 | ДСТУ EN 13927 ГОСТ 23479 РД 34.17.418 (И №23 СД-80) |
| 2. Ультразвуковий (UT) | ДСТУ EN 583-3 ДСТУ ENV 583-6 ДСТУ EN 1712 ДСТУ EN 1713 ДСТУ EN 1714 ДСТУ EN 583-1 ГКД 34.17.402-96 ГОСТ 12503 ГОСТ 14782 ГОСТ 22727 ГСТУ 3-037 СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302 РД 22-205-88 РД 24-201-07 | РД 34.17.305 РД 34.17.405 РД 34.17.415 РД 34.17.418 (И №23 СД-80) РДИ 26-01-128 РДИ 26-01-6 СТТУ НК 01-03 ОСТ 108.885.01 ОСТ 26-11-09 ОСТ 26-01-163 ОСТ 26-01-163-85 ОСТ 108.885.01-83 ВСН 012-88 ВСН 338-74 СТП 320.30019801.063 |
| 3. Магнітопорошковий (MT) | ДСТУ EN ISO 9934-1 ДСТУ EN ISO 9934-2 ДСТУ EN ISO 9934-3 ДСТУ EN 1290 | ДСТУ EN 1291 ДСТУ 2954 ГОСТ 21105 РД 34.17.418 (И №23 СД-80) ОСТ 26-01-84 |
| 4. Капілярний (PT) | ДСТУ EN 571-1 ДСТУ EN ISO 3452-2 ДСТУ EN ISO 3452-3 ГОСТ 18442 ГОСТ 24522 | ДСТУ EN 1289 ОСТ 26-5 ОСТ 108.004.101 РД 34.17.418 (И №23 СД-80) |
| 6. Визначення твердості металу | ГОСТ 18661 ГОСТ 22761 | ГОСТ 22762 ГОСТ 9012 |

| 7. Технічне діагностування (експертне обстеження) та технічний огляд | Котли парові та водогрійні. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування) Трубопроводи пари та гарячої води промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування) Посудини, що працюють під тиском на промислових підприємствах. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування) | СОУ-Н МПЕ40.1.17.401:2004 СОУ Н-ЕЕ 25.302:2007 СОУ-Н ЕЕ 40.304:2007 СОУ-Н МПЕ 40.1.17.405:2005 НПАОП 0.00-6.18-04 НПАОП 0.00-7.02-93 НПАОП 0.00-7.05-97 НПАОП 0.00-4.35-90 НПАОП 0.00-6.16-98 Деаератори з тиском середовища 0,6 МПа і вище. Положення про експертне обстеження (технічне діагностування) ДСТУ 4046-2001 ДСТУ 4223-2003 Методичні вказівки з експертного обстеження автоклавів РД 243 РД 26-3-86 ОМД 13801244.001-2005 ОМД 33497324.003-2005 ОМД 00120253.001-2005 |
| --- | --- | --- |