Технические характеристики цементно-минеральной смеси BUDMIX KR

для гидротехнических сооружений

| Наименование параметров | Ед.изм. | Класс В25 | Класс В30 | Класс В35 | Класс В40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водотвёрдое соотношение |  | 0,17-0,18 | 0,17-0,18 | 0,17-0,18 | 0,17-0,18 |
| Расход сухой смеси на 1 м3 | Кг/м3 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
| Прочность на сжатие через 28суток | МПа | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 1 | Сцепление с крепкими скальными породами | МПа | не менее1,5 | не менее2,0 | не менее2,5 | не менее2,5 |
| 2 | Применяемые вяжущие |  | СС ШПЦ 400 | СС ШПЦ 400 | ГИР-2 600 | ГИ Р-2 600 |
| 3 | Мелкий заполнитель модуль крупности Максимальный размер частиц Относительна влажность | мм % | 2,0 8,0 0 | 2 ,0 8,0 0 | 2,0 8,0 0 | 2,0 8,0 0 |
| 4 | Величина отскока на стене на своде | % % | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 |
| 5 | Водонепроницаемость | W | W6 | W8 | W10 | W12 |
| 6 | Максимальный срок хранения сухой смеси от момента её приготовления до момента использования (после 60 дней снижается активность смеси) |  | 60 дней | 60 дней | 60 дней | 60 дней |
| 7 | Толщина нанесения за один проход при сухом способе торкретирования | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |