POLIFOND BLANCO 10.671

Белый Полиуретановый Грунт

Технические характеристика

| Назначение | Для обработки поверхностей мебели, эксплуатируемой внутри помещений. |
| --- | --- |
| Способ нанесения. | Пневматическое напыление. |
| Рецептура приготовления смеси. | Название компонента | По весу | По объёму |
| Компонент А. Компонент В. Растворитель. | Polifond Blanco 10.671 | 100 | 100 |
|  | Endurecedor 5558 | 40 | 50 |
|  | Disolvente Poliuretano | 20-30 | 30-40 |
| Содержание твёрдых сухих веществ в %. | Компонент А | 70(2 |
|  | Компонент Б | 24(1 |
|  | Смесь А+Б | ( |
| Удельная плотность кг/л. | Компонент А | 1,430(0,030 |
|  | Компонент Б | 0,955(0,030 |
| Вязкость DIN 4 при 20˚C сек. | Поставочная | Компонент А | 16 ( 1 DIN 8 |
|  |  | Компонент Б | ( |
|  | Рабочая | 20-30 |
| Срок годности | При соблюдении правил хранения, в заводской таре, срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |

Общая характеристика

| Жизнеспособность смеси при 20˚C в мин. | 3часа. |
| --- | --- |
| Число возможных операций | Максимум 3( 200мкм. За операцию) |
| Время выдержки между операциями при 20˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | 20мин. |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | 30мин. |
| Время полимеризации плёнки при 20˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | Сухая от пыли | 5-7 |
|  |  | Сухая на отлип | 15-20 |
|  |  | Складирование и шлифовка | 4 час. |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | Сухая от пыли | 10 |
|  |  | Сухая на отлип | 25-30 |
|  |  | Складирование и шлифовка | 5 час. |
| Время выдержки свеженанесённой плёнки перед высокотемпературной сушкой при 20˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | 15мин. |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | 20мин. |
| Высоко температурная сушка | Толщина плёнки 100-125мкм. | Обдув 50 ˚C | 40 |
|  |  | Обдув 20 ˚C | 20 |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | Обдув 50 ˚C | 60 |
|  |  | Обдув 20 ˚C | 20 |
| Последующая обработка | Шлифовка | При20˚C | Не ранее чем через 16 часа |
|  |  | При50˚C | Не ранее чем через 2 часа |
|  | Нанесение следующего покрытия | При20˚C | Не ранее чем через 16 часа |
|  |  | При50˚C | Не ранее чем через 4 часа |

Подготовка окрашиваемой поверхности

Тщательная шлифовка и очистка поверхности от загрязнений.

Наносить продукт следует не позднее 2-х часов после шлифовки, это обусловлено, образованием оксидной плёнки на поверхности которая препятствует адгезии продукта с основой, в случае если прошло более 2-х часов необходимо произвести деликатную шлифовку скотч-брайтом непосредственно перед нанесением.

Общие свойства.

Polifond Blanco 10.671 характеризуется быстрым высыханием и хорошей смачиваемостью основания пор, хорошо шлифуется. Специальная формула данного продукта обеспечивает испарение растворителя и полное отверждение. Тиксотропный, что позволяет грунту ложится без потеков. На данный продукт можно наносить пигментированные полиуретановые и нитрат целлюлозные финишные покрытия.

Специальные указания:

Для хорошего отверждения покрытия температура окружающей среды должна быть не ниже 10(С.

При использовании метода пневматического напыления необходимо использовать оборудование имеющее диаметр распылительной головки 1,7-1,8 миллиметров, поскольку рабочая вязкость продукта находится в пределах 20-30 секунд по вискозиметру Ford Cup 4 при 20˚C.

Хотя данный продукт и характеризуется высокой эластичностью, однако он не в состоянии полностью компенсировать слишком значительные движения в окрашенном субстрате. Перед окрашиванием убедитесь, что поверхность (толстой плиты МДФ, кленной фанеры, мягкой древесины) в будущем не будет трескаться.

- Ввиду значительного разнообразия в стуктуре древесины, используемой при производстве изделий, представленных на рынке, рекомендуется всегда испытывать основу на предмет стабильности свойств и размеров до нанесения лакокрасочных покрытий.

- Не следует допускать избыточного скопления материала в глубине проточек и фигурной фрезеровки окрашиваемой поверхности, это приводит к задержке разбавителя в плёнке покрытия и растрескиванию последней.

Информация и технические данные, которые содержит данный документ, соответствуют контролю качества, проведённому в лабораторных условиях OMAR INDUSTRIAS. Продукт предназначен для промышленного использования подготовленным персоналом.  При любом использовании продукта отличном от данного описания исполнитель принимает ответственность на себя, поскольку персонал, условия нанесения, качество других материалов и другие переменные находятся вне сферы нашего влияния.