SEDAPOL AM

Прозрачный Полиуретановый Лак

Технические характеристика

| Степень блеска | 5, 10, 15, 25, 40, 50, 90 глосс |
| --- | --- |
| Назначение | Для обработки поверхностей мебели, эксплуатируемой внутри помещений. |
| Способ нанесения. | Лаконаливной, электростатический способ, пневматическое напыление. |
| Рецептура приготовления смеси. | Название компонента | По весу | По объёму |
| Компонент А. Компонент В. Растворитель. | Sedapol AM | 100 | 100 |
|  | Endurecedor 7509 | 50 | 50 |
|  | Disolvente Poliuretano | 10-30 | 10-40 |
| Содержание твёрдых сухих веществ в %. | Компонент А | 48 ( 2 |
|  | Компонент Б | 28 ( 2 |
|  | Смесь А+Б | ( |
| Удельная плотность кг/л. | Компонент А | 0,968 ( 0,030 |
|  | Компонент Б | ( |
| Вязкость DIN 4 при 20˚C сек. | Поставочная | Компонент А | 50 ( 3 |
|  |  | Компонент Б | ( |
|  | Рабочая | 20-30 |
| Срок годности | При соблюдении правил хранения, в заводской таре, срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |

Общая характеристика

| Жизнеспособность смеси при 20˚C в мин. | 3 часа. |
| --- | --- |
| Число возможных операций | Рекомендуется 1 |
| Время выдержки между операциями при 20˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. |  |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. |  |
| Время полимеризации плёнки при 20˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | Сухая от пыли | 10 |
|  |  | Сухая на отлип | 30 |
|  |  | Складирование и шлифовка | 4 час. |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | Сухая от пыли | 15 |
|  |  | Сухая на отлип | 40 |
|  |  | Складирование и шлифовка | 6 час. |
| Время выдержки свеженанесённой плёнки перед высокотемпературной сушкой при 20˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | 15 |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | 20 |
| Высоко температурная сушка | Толщина плёнки 100-125мкм. | Обдув 50 ˚C | 45 |
|  |  | Обдув 20 ˚C | 15 |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | Обдув 50 ˚C | 60 |
|  |  | Обдув 20 ˚C | 15 |

| Последующая обработка | Шлифовка | При 20˚C | Не ранее чем через 6 час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При 50˚C | Не ранее чем через 2 час. |
|  | Упаковка | При 20˚C | Не ранее чем через 6 час. |
|  |  | При 50˚C | Не ранее чем через 3час |

Подготовка окрашиваемой поверхности

Наносится поверх полиуретанового грунта (Polifond 40, 36, TIX500, Superfondo) или полиэфирного грунта.

Тщательная шлифовка и очистка поверхности от загрязнений.

Наносить продукт следует не позднее 2-х часов после шлифовки, это обусловлено, образованием оксидной плёнки на поверхности которая препятствует адгезии продукта с основой, в случае если прошло более 2-х часов необходимо произвести деликатную шлифовку скотч-брайтом непосредственно перед нанесением.

Общие свойства

Серия — Sedapol AM - это матовые лаки чрезвычайно широкого применения, наносимые распылением, включая «аирмикс», безвоздушные, качающиеся и неподвижные пистолеты, а также лаконаливное оборудование. Они наносятся на горизонтальные и вертикальные поверхности. Высокий процент сухого остатка позволяет применять обычную или укоренную сушку с длительностью процесса, по меньшей мере, 2 часа и делает их менее подходящими для кратковременной туннельной сушки.

Специальные указания:

Для хорошего отверждения покрытия температура окружающей среды должна быть не ниже 12(С.

При использовании метода пневматического напыления необходимо использовать оборудование имеющее диаметр распылительной головки 1,7-1,8 миллиметров, поскольку рабочая вязкость продукта находится в пределах 20-30 секунд по вискозиметру Ford Cup 4 при 20˚C.

- Ввиду значительного разнообразия в стуктуре древесины, используемой при производстве изделий, представленных на рынке, рекомендуется всегда испытывать основу на предмет стабильности свойств и размеров до нанесения лакокрасочных покрытий.

- Не следует допускать избыточного скопления материала в глубине проточек и фигурной фрезеровки окрашиваемой поверхности, это приводит к задержке разбавителя в плёнке покрытия и растрескиванию последней.

Информация и технические данные, которые содержит данный документ, соответствуют контролю качества, проведённому в лабораторных условиях OMAR INDUSTRIAS. Продукт предназначен для промышленного использования подготовленным персоналом.  При любом использовании продукта отличном от данного описания исполнитель принимает ответственность на себя, поскольку персонал, условия нанесения, качество других материалов и другие переменные находятся вне сферы нашего влияния.