Sedapol Convert

Технические характеристика

| Назначение | Для покрытия поверхности деталей мебели эксплуатируемых внутри помещений. |
| --- | --- |
| Степень блеска | M (8-10 глосс), M15(15-25 глосс), M30(30-35глосс), Gloss(90-92глосс). |
| Способ нанесения. | Пневматическое напыление. |
| Рецептура приготовления смеси. | Название компонента | По весу | По объёму |
| Компонент А. Компонент В. Растворитель. | Sedapol Convert | 100 | 100 |
|  | Endurec. 5558; 8229; EXR WG | 50 | 50 |
|  | Disolvente Poliuretano | 30 | 30 |
| Содержание твёрдых сухих веществ в %. | Компонент А | 40(1 |
|  | Компонент Б | ( |
|  | Смесь А+Б | ( |
| Удельная плотность кг/л. | Компонент А | 0.995-1.005. |
|  | Компонент Б | ( |
| Вязкость DIN 4 при 20˚C сек. | Поставочная | Компонент А | 65-80 |
|  |  | Компонент Б | ( |
|  | Рабочая | 25-30 |
| Срок годности | При соблюдении правил хранения, в заводской таре, срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |

Общая характеристика

| Жизнеспособность смеси при 20˚C в мин. | 4 - 6 час. |
| --- | --- |
| Число возможных операций | Нет ограничений |
| Время выдержки между операциями при 20˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | 5-7 |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | 10-12 |
| Время полимеризации плёнки при 20˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | Сухая от пыли | 7 |
|  |  | Сухая на отлип | 15 |
|  |  | Складирование и шлифовка | 3час. |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | Сухая от пыли | 10 |
|  |  | Сухая на отлип | 25 |
|  |  | Складирование и шлифовка | 4час. |
| Время выдержки свеженанесённой плёнки перед высокотемпературной сушкой при 20˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | 10 |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | 15 |
| Высоко температурная сушка | Толщина плёнки 100-125мкм. | Обдув 50 ˚C | 20 |
|  |  | Обдув 20 ˚C | 10 |
|  | Толщина плёнки 125-150мкм. | Обдув 50 ˚C | 25 |
|  |  | Обдув 20 ˚C | 10 |
| Последующая обработка | Шлифовка | При 20˚C | Не ранее чем через 3 часа. |
|  |  | При 50˚C | Не ранее чем через 1 час. |
|  | Нанесение следующего покрытия | При 20˚C | Не ранее чем через 20 мин. |
|  |  | При 50˚C | Не ранее чем через 1 час. |

Подготовка окрашиваемой поверхности

Тщательная шлифовка и очистка поверхности от загрязнений.

Наносить продукт следует не позднее 2-х часов после шлифовки, это обусловлено, образованием оксидной плёнки на поверхности которая препятствует адгезии продукта с основой, в случае если прошло более 2-х часов необходимо произвести деликатную шлифовку скотч-брайтом непосредственно перед нанесением.

Общие свойства

При колеровке концентрированными пигментными пастами OMARCROM, мы рекомендуем соблюдать следующие пропорции:

SEDAPOL CONVERT 	         не менее 70 частей по весу

OMARCROM (Конц. цвета)  	не более 30 частей по весу

Блеск: M (8-10 глосс), M15(15-25 глосс), M30(30-35глосс), Gloss(90-92глосс).

Endurecedor 5558(желтеет с течением времени), 8229, EXR WG (исключается пожелтение).

Специальные указания:

Для хорошего отверждения покрытия температура окружающей среды должна быть не ниже 10(С.

- Ввиду значительного разнообразия в стуктуре древесины, используемой при производстве изделий, представленных на рынке, рекомендуется всегда испытывать основу на предмет стабильности свойств и размеров до нанесения лакокрасочных покрытий.

- Не следует допускать избыточного скопления материала в  глубине проточек и фигурной фрезеровки окрашиваемой поверхности, это приводит к задержке разбавителя в плёнке покрытия и растрескиванию последней.

Информация и технические данные, которые содержит данный документ, соответствуют контролю качества, проведённому в лабораторных условиях OMAR INDUSTRIAS. Продукт предназначен для промышленного использования подготовленным персоналом.  При любом использовании продукта отличном от данного описания исполнитель принимает ответственность на себя, поскольку персонал, условия нанесения, качество других материалов и другие переменные находятся вне сферы нашего влияния.