OMARLUX SOFT-TOUCH

Прозрачный полиуретановый лак с эффектом резиновой поверхности

Технические характеристика

| Назначение | Для обработки поверхностей мебели, бытовой посуды, спортинвентарь: шлемы и.т.д. |
| --- | --- |
| Степень блеска | 5 глосс. |
| Способ нанесения. | Пневматическое напыление, аирмикс. |
| Рецептура приготовления смеси. | Название компонента | По весу | По объёму |
| Компонент А. Компонент В. Растворитель. | OMARLUX SOFT-TOUCH | 100 | 100 |
|  | Endurecedor SIN 40 | 20 | 20 |
|  | Disolvente Poliuretano | 30 | 30 |
| Содержание твёрдых сухих веществ в %. | Компонент А | Нет данных. |
|  | Компонент Б | Нет данных. |
|  | Смесь А+Б | Нет данных. |
| Удельная плотность кг/л. | Компонент А | Нет данных. |
|  | Компонент Б | Нет данных. |
| Вязкость DIN 4 при 20˚C сек. | Поставочная | Компонент А | Нет данных. |
|  |  | Компонент Б | Нет данных. |
|  | Рабочая | 25 - 30 сек |
| Срок годности | При соблюдении правил хранения, в заводской таре, срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |

Общая характеристика

| Жизнеспособность смеси при 20˚C в мин. | 2 часа. |
| --- | --- |
| Число возможных операций | Рекомендуется одна операция, избегать чрезмерной толщины плёнки. |
| Выравнивание плёнки при 25˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | 10 мин. |
|  | Толщина плёнки 125-160мкм. | 15 мин. |
| Время полимеризации плёнки при 25˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | Сухая от пыли | 2 час. |
|  |  | Сухая на отлип | 24 час. |
|  | Толщина плёнки 125-160мкм. | Сухая от пыли | 3 час. |
|  |  | Сухая на отлип | 32 час. |
| Время выдержки свеженанесённой плёнки перед высокотемпературной сушкой при 25˚C в мин. | Толщина плёнки 100-125мкм. | 10 мин. |
|  | Толщина плёнки 125-160мкм. | 15 мин. |
| Высоко температурная сушка. | Толщина плёнки 100-125мкм. | Обдув 60 ˚C | 30 мин. |
|  |  | Обдув 20 ˚C | 10 мин. |
|  | Толщина плёнки 125-160мкм. | Обдув 60 ˚C | 45 мин. |
|  |  | Обдув 20 ˚C | 10 мин. |
| Начало эксплуатации | Не ранее 72 – 100 час. |

Подготовка окрашиваемой поверхности

Окрашиваемая пигментированная основа должна быть непрозрачной и двухкомпонентной.

Наносить продукт следует не позднее 2-х часов после нанесения пигментированной основы или шлифовки, это обусловлено, образованием оксидной плёнки на поверхности которая препятствует адгезии продукта с основой, в случае если прошло более 2-х часов необходимо произвести деликатную шлифовку скотч-брайтом или бумагой зернистостью Р500 непосредственно перед нанесением.

Общие свойства

Двухкомпонентный полиуретановый лак обладает высокой эластичностью и имеет внешний вид напоминающий резину на ощупь. Продукт не подходит для наружных работ.

Специальные указания:

Для хорошего отверждения покрытия температура окружающей среды должна быть не ниже 12(С.

При использовании метода пневматического напыления необходимо использовать оборудование имеющее диаметр распылительной головки 1,7-1,8 миллиметров, поскольку рабочая вязкость продукта находится в пределах 20-30 секунд по вискозиметру Ford Cup 4 при 20˚C.

- Ввиду значительного разнообразия в стуктуре древесины, используемой при производстве изделий, представленных на рынке, рекомендуется всегда испытывать основу на предмет стабильности свойств и размеров до нанесения лакокрасочных покрытий.

- Не следует допускать избыточного скопления материала в глубине проточек и фигурной фрезеровки окрашиваемой поверхности, это приводит к задержке разбавителя в плёнке покрытия что приводит к   побелению последней.

Информация и технические данные, которые содержит данный документ, соответствуют контролю качества, проведённому в лабораторных условиях OMAR INDUSTRIAS. Продукт предназначен для промышленного использования подготовленным персоналом.  При любом использовании продукта отличном от данного описания исполнитель принимает ответственность на себя, поскольку персонал, условия нанесения, качество других материалов и другие переменные находятся вне сферы нашего влияния.